CLINPRO( -PINNOITE

· VÄRIÄVAIHTAVA
· VALOKOVETTEINEN

· VALOHERKKÄ - MYÖS OPEROINTIVALO KÄYNNISTÄÄ VÄRINMUUTOKSEN JA KOVETTUMISEN

· FLUORIA VAPAUTTAVA

· [image: image1.jpg]


KÄYTÄ HUONEENLÄMPÖISENÄ

· SISÄLTÄÄ METAKRYLAATTIMUOVEJA

· KÄYTTÖIKÄ HUONEENLÄMMÖSSÄ 24 KUUKAUTTA

· EI SAA SÄILYTTÄÄ EUGENOLIA SISÄLTÄVIEN TUOTTEIDEN LÄHEISYYDESSÄ

· TOIMENPITEEN JÄLKEEN, IRROTA KÄYTETTY VIENTINEULA JA HÄVITÄ SE. KIERRÄ SUOJAKORKKI PAIKALLEEN.

KÄYTTÖ:               

1. PUHDISTA KIILLE - ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSAINEITA, JOISSA VOI OLLA ÖLJYÄ - HUUHTELE

2. ERISTÄ HAMMAS JA KUIVAA 

3. ETSAA KIILLE - VÄHINTÄÄN 15 SEKUNTIA MUTTA EI KAUEMPAA KUIN 60 SEKUNTIA

4. HUUHTELE ETSATTU KIILLE. JOS SYLKI KOSKETTAA ETSATTUA PINTAA, ETSAA UUDELLEEN 5 SEKUNTIA JA HUUHTELE

5. KUIVAA ETSATTU KIILLE

6. ANNOSTELE PINNOITE FISSUUROIHIN RUISKUN KÄRJESTÄ

7. VALOKOVETA KUTAKIN PINTAA 20 SEKUNTIA. PIDÄ KOVETTAJAN KÄRKI MAHDOLLISIMMAN LÄHELLÄ PINNOITETTA. KOVETUTTUAAN PINNOITE MUODOSTAA KOVAN LÄPINÄKYMÄTTÖMÄN, VAALEANKELTAISEN KALVON

8. TARKISTA PINNOITE. POISTA PINNOITTEEN PINNALLA OLEVA OHUT TAHMEA KALVO PUMPULILLA. TARKASTA KOROTUS.

