HAMMASKORUN KIINNITYS

HAMPAAN PINTA

- puhdista hampaan pinta hohkakivijauheella ja kumikupilla

- etsaa hampaan pinta korun kiinnityskohdasta riittävän

laajalta alueelta

- sidosta hampaan pinta käytettävän sidosaineen käyttö-

ohjeen mukaan

HAMMASKORUN KÄSITTELY

- kiinnitä koru läpinäkyvään teippiin, korun päällyspinta teippiin päin

- puhdista korun sisäpinta spriillä

- laita korun sisäpinnalle juoksevaa kiinnitysmuovia ja

paina koru hampaalle teipin avulla

- pidä korua paikoillaan ja koveta samalla palatinaalipuolelta riittävän kauan ennen teipin poistoa

YLIMÄÄRIEN POISTO

- mikäli poistettavia ylimääriä on, ne poistetaan käsi-

instrumentilla lohkomalla tai varoen samettiliekillä tai

-pallolla, loppukiillotus kumikärjellä tai soflex-kiekoilla